一、电动法兰球阀概述

电动法兰球阀适用于经常操作、两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式，有开关型和调节型两种。具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求配置不同型号电子式电动执行机构。通常用于密封要求严格的场合，广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工业领域。除控制气体、液体、蒸汽介质外，还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质。

二、电动球阀标准规范

1、设计与制造：GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸：JB/T74～90（JB74～90）、GB9112～9131、HGJ44～76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212～2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度：GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验：JB/T 9092、API 598。

三、电动法兰球阀特点

1、安装时应直立安装。

2、启闭迅速、轻便、流体阻力小、结构简单。

3、相对体积小、重量轻、便于维修、密封性能好。

4、连线简单、结构紧凑、尺寸小、重量轻、动作稳定可靠。

四、电动法兰球阀技术参数

| 公称通径DN（mm） | DN15～DN400 |
| --- | --- |
| 公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300（Lb）、JIS10、20K |
| 适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
| 介质温度 | -40～ 180℃ -40～ 350℃ |
| 泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5级标准 |
| 球体转角 | 90° |
| 阀体材制质 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
| 阀座材料 | 聚四氟乙烯（常温）、特制PPL（高温） |

五、电动法兰球阀零件材质

| 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- |
| 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 （304） | CF3 （304L） | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M（316） | CF3M （316L） |
| 球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 （304） | 00Cr19Ni11 （304L） | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 （316） | 00Cr17Ni12Mo2 （316L） |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯（PTFE）、增强聚四氟乙烯（PPL）、对位聚苯 柔性石墨 |
| 适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |

六、电动法兰球阀外形尺寸

| 公称通径DN（mm） | 尺寸（mm） |
| --- | --- |
|  | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 |  | 4-14 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 |  | 4-14 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 |  | 4-18 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 |  | 4-18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 |  | 4-18 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 |  | 8-18 |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 |  | 8-18 |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 |  | 8-18 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 |  | 8-23 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 |  | 12-23 |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 |  | 12-25 |

订货须知：

1.用户已确定阀门类型和型号（尤其是非标准型号）时，用户应正确说明其型号的含义和要求。

2.用户应根据样本所列产品型号进行订货，如对产品项目有特别要求，请在订单中说明：

1）结构长度2）法兰标准3）阀门的结构形式：如通道全通径或缩径、体盖连接形式4）阀门内件及对材料的其他要求5）压力试验、检验标准、标识及其他要求

3、当阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关

4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。

5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求，产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验